Производственное предприятие

«ГАРАНТ-ДЕТАЛЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

по изготовлению изделий, нанесению покрытий
и выполнению специальных технологических процессов

Комплексное выполнение работ по КД, ТЗ и техническим требованиям заказчика

Гальваника • химические процессы • лакокрасочные покрытия • термообработка

1. Общая информация

ПП «Гарант-Деталь» оказывает комплексные производственные и технологические услуги по изготовлению деталей, сборочных единиц и электротехнических изделий, нанесению металлических, химических, анодно-окисных и лакокрасочных покрытий, выполнению термической обработки.

Работы выполняются по конструкторской документации, техническому заданию и техническим требованиям заказчика, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, применимыми ГОСТ, ОСТ, ТУ и согласованными технологическими процессами.

Возможна организация полного производственного цикла: от анализа исходной документации и технологической проработки изделия до нанесения покрытий, изготовления, сборки, контроля, и сдачи готовой продукции.

Отдельные специализированные операции, включая вакуумную термическую обработку и иные процессы, требующие специального оборудования, могут выполняться с привлечением производственной кооперации под техническим сопровождением ПП «Гарант-Деталь».

Принцип работы с заказом Конкретная технология, обозначение покрытия, режим обработки, объём контроля, сроки и стоимость определяются после анализа КД, ТЗ, материала, геометрии, состояния поверхности и условий эксплуатации изделия. Для нестандартных решений может выполняться технологическая проба или опытная партия.

2. Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с действующей на дату размещения заказа нормативной документацией. В применимой части могут использоваться следующие стандарты:

ГОСТ 9.301-86 — покрытия металлические и неметаллические неорганические, общие требования (до введения заменяющего стандарта в установленном порядке);

ГОСТ 9.302-88 — покрытия металлические и неметаллические неорганические, методы контроля;

ГОСТ 9.305-84 — покрытия металлические и неметаллические неорганические, операции технологических процессов;

ГОСТ 9.306-85 — покрытия металлические и неметаллические неорганические, обозначения;

ГОСТ 35094-2024 — лакокрасочные покрытия, группы, технические требования и обозначения;

ГОСТ 9.401-2018 — лакокрасочные покрытия, общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов;

стандарты, технические условия и документация на конкретный материал, изделие, вид термической обработки, электроизоляционную систему и методы испытаний.

При наличии специальных отраслевых требований приоритет имеют КД, ТЗ, ТУ и иные нормативные документы, прямо указанные заказчиком и согласованные сторонами.

3. Гальванические, химические и анодно-окисные покрытия

ПП «Гарант-Деталь» выполняет нанесение защитных, защитно-декоративных, электропроводных и функциональных покрытий на детали из сталей, коррозионностойких сталей, меди, латуни, алюминия и алюминиевых сплавов.

Приведённые ниже обозначения являются типовыми примерами. Окончательное обозначение покрытия, толщина, подслой, вид дополнительной обработки и требования к внешнему виду формируются по ГОСТ 9.306-85, КД и ТЗ заказчика.

| № | Покрытие / процесс | Типовой пример обозначения | Материал основы | Толщина | Дополнительная обработка | Условия и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цинковое покрытие | Ц6.хр.бцв; Ц9.хр | Углеродистые и легированные стали | 3–24 мкм | Бесцветная либо хроматная пассивация | Номинальная толщина и вид пассивации — по КД. Возможна предварительная отработка на образце. |
| 2 | Никелевое гальваническое | Н6; Н12 | Стали, медь, латунь; алюминиевые сплавы после специальной подготовки | 3–24 мкм | Матовое, полублестящее или блестящее исполнение | Внешний вид и необходимость подслоя согласовываются с заказчиком. |
| 3 | Никелевое химическое | Хим.Н6; Хим.Н12 | Стали, медные и алюминиевые сплавы после подготовки | 3–24 мкм | Термическая обработка — при необходимости | Подходит для сложнопрофильных деталей и получения относительно равномерной толщины. |
| 4 | Медное гальваническое | М6; М12 | Стали, медь, латунь; алюминиевые сплавы после подготовки | 3–24 мкм и более | Самостоятельное покрытие или технологический подслой | Толщина, подслой и финишная обработка определяются назначением изделия. |
| 5 | Покрытие сплавом олово-висмут | О-Ви6 (пример) | Медь, латунь, стали после подготовки | 3–24 мкм | Оплавление — при необходимости | Функциональное покрытие для обеспечения паяемости; состав и требования — по КД. |
| 6 | Серебряное покрытие | Ср6; Ср12 | Медь, латунь, стали с подслоем | 3–24 мкм | Подслой и финишная обработка — по КД | Электропроводное и функциональное покрытие. Требования к контактным поверхностям согласовываются отдельно. |
| 7 | Кадмиевое покрытие | Кд6.хр (пример) | Стали | 3–24 мкм | Хроматирование — по требованию | Выполняется по отдельному согласованию; срок технологического цикла может быть увеличен. |
| 8 | Хромовое покрытие | Х; Х.тв (пример) | Стали и детали с технологическим подслоем | По КД | Механическая доработка — при необходимости | Вид покрытия, подслой, толщина и требования к размерам определяются после технологической проработки. |
| 9 | Анодно-окисное бесцветное | Ан.Окс.нв | Алюминий и алюминиевые сплавы | По КД | Наполнение в воде | Защитное и защитно-декоративное покрытие. Толщина зависит от марки сплава и назначения изделия. |
| 10 | Анодно-окисное с хроматным наполнением | Ан.Окс.нхр (пример) | Алюминий и алюминиевые сплавы | По КД | Наполнение в растворе хроматов | Применение и режим обработки определяются требованиями КД и условиями эксплуатации. |
| 11 | Анодно-окисное чёрное и цветное | Ан.Окс.ч.нв; цвет — по КД | Алюминий и алюминиевые сплавы | По КД | Окрашивание и наполнение | Цвет и оттенок согласовываются по контрольному образцу; результат зависит от марки сплава и исходной поверхности. |
| 12 | Химическое оксидирование алюминия | Хим.Окс.; Хим.Окс.э | Алюминий и алюминиевые сплавы | Как правило, не нормируется | Обычное или электропроводное исполнение | Для защиты, подготовки под окрашивание и обработки контактных зон. |
| 13 | Химическое оксидирование стали | Хим.Окс.прм (пример) | Углеродистые и легированные стали | По КД | Промасливание или иная защитная обработка | Чёрное защитно-декоративное покрытие; применимость зависит от марки стали. |
| 14 | Химическое пассивирование | По КД и действующей НД | Коррозионностойкие стали, медь и медные сплавы | Как правило, не нормируется | Промывка, сушка, контроль состояния поверхности | Режим определяется маркой материала, состоянием поверхности и требованиями заказчика. |
| Условие применения таблицы Диапазоны толщин являются ориентировочными производственными возможностями и не заменяют требования КД. Для ответственных, крупногабаритных, сложнопрофильных деталей, новых материалов и цветных покрытий рекомендуется изготовление контрольного образца или опытной партии. |  |  |  |  |  |  |

4. Подготовительные и вспомогательные операции

В состав подготовки поверхности и сопровождения технологического процесса могут входить:

химическое и электрохимическое обезжиривание;

травление сталей, меди, латуни, алюминия и их сплавов;

удаление окалины, окислов, продуктов коррозии и технологических загрязнений;

осветление алюминиевых, медных и латунных поверхностей;

подготовка и осветление поверхностей под пайку и сварку;

декапирование и активация перед нанесением покрытий;

специальная подготовка алюминиевых сплавов перед меднением и никелированием;

подготовка меди и медных сплавов перед никелированием, серебрением и нанесением покрытий для пайки;

изоляция и маскирование участков, не подлежащих покрытию;

промывка, сушка, промасливание и дополнительная защитная обработка;

подбор и изготовление технологической оснастки для подвешивания и фиксации деталей.

5. Лакокрасочные покрытия и лакирование

ПП «Гарант-Деталь» выполняет нанесение широкого спектра лакокрасочных покрытий на металлические и неметаллические поверхности по КД, ТЗ и техническим требованиям заказчика.

В зависимости от назначения изделия комплекс работ может включать:

обезжиривание, механическую и химическую подготовку поверхности;

грунтование, локальное выравнивание и шпатлевание;

нанесение однослойных и многослойных систем;

окрашивание по металлическим, гальваническим и конверсионным покрытиям;

применение эпоксидных, полиуретановых, акриловых, меламино-алкидных, пентафталевых, электроизоляционных и специальных лакокрасочных материалов;

нанесение химически стойких, влагозащитных, защитно-декоративных и функциональных покрытий;

лакирование металлических изделий, сборочных единиц, печатных плат и электрорадиоэлементов;

нанесение материалов распылением, окунанием или кистевым способом — в зависимости от изделия;

естественную, камерную или термическую сушку и отверждение;

подбор цвета, степени блеска и внешнего вида по КД, эталону или согласованному образцу.

Марка материала, система покрытия, количество слоёв, общая толщина, цвет, класс внешнего вида, условия сушки и требования к стойкости определяются документацией заказчика и согласованным технологическим процессом.

Отдельная универсальная таблица по лакокрасочным материалам не приводится, поскольку выбор системы зависит от материала основы, условий эксплуатации, требований к коррозионной, климатической, химической и механической стойкости.

6. Термическая и вакуумная обработка металлов и сплавов

По ТЗ и КД заказчика ПП «Гарант-Деталь» выполняет либо организует с привлечением производственной кооперации термическую обработку деталей, заготовок и сборочных единиц из металлов и сплавов.

Возможные виды обработки:

отжиг, нормализация, закалка и отпуск;

старение, стабилизация и снятие внутренних напряжений;

термическая обработка после сварки;

термическая обработка до или после нанесения функциональных покрытий;

вакуумный отжиг и иные виды вакуумной термической обработки;

специальные режимы по документации заказчика.

Режим обработки, температура, продолжительность выдержки, скорость нагрева и охлаждения, защитная среда, требования к твёрдости, структуре, механическим свойствам и допустимым деформациям устанавливаются КД, ТЗ и нормативной документацией на конкретный материал.

Возможность выполнения подтверждается после оценки марки и исходного состояния материала, габаритов и массы изделия, наличия сварных соединений, требований к поверхности, допустимой деформации и методов последующего контроля.

7. Комплексное выполнение заказов

ПП «Гарант-Деталь» может выступать единым исполнителем комплекса технологических операций и организовать выполнение заказа по принципу «одного окна». В состав услуги могут быть включены:

анализ КД и ТЗ, формирование перечня недостающих исходных данных;

технологическая проработка и согласование маршрута изготовления;

закупка и входной контроль материалов и комплектующих;

механическая, химическая и электрохимическая подготовка деталей;

термическая и вакуумная обработка;

нанесение гальванических, химических и анодно-окисных покрытий;

нанесение лакокрасочных и лаковых покрытий.

Состав работ, распределение ответственности, технология, объём контроля, сроки и стоимость фиксируются после рассмотрения документации и согласования требований заказчика.

8. Порядок направления запроса

Для оценки технической возможности, сроков и предварительной стоимости заказчику рекомендуется предоставить:

техническое задание;

чертежи, эскизы, 3D-модели и спецификации — при наличии;

наименование, марку и исходное состояние материала;

обозначение покрытия либо описание требуемых свойств;

требования к толщине, цвету, внешнему виду и контактным поверхностям;

указание поверхностей, не подлежащих обработке;

условия эксплуатации изделия;

требования к термической обработке, твёрдости и механическим свойствам;

количество изделий, размер опытной партии и предполагаемую серийность;

контрольный образец или ранее изготовленное изделие — при наличии.

При отсутствии окончательно сформированного обозначения покрытия или технологического решения специалисты ПП «Гарант-Деталь» могут принять участие в предварительном выборе варианта обработки и подготовке технического предложения.

Заключительное положение Настоящий перечень носит информационный характер и не является техническими условиями, гарантией применимости конкретного процесса либо публичной офертой. Окончательная возможность выполнения, объём работ, требования к результату, сроки и стоимость подтверждаются после анализа исходной документации и согласования сторонами.

9. Контактная информация

Реквизиты контактного лица, телефон, адрес электронной почты и юридический адрес ПП «Гарант-Деталь» вносятся ответственным исполнителем перед направлением документа заказчику.